DENTEX DX

DENTEX DX.Universal/Anterior/Posterior

Светлинно полимеризиращи дентални композитни смоли

Светлинно полимеризиращите дентални композитни смоли са композит, който се полимеризира със светлина. Може да се използва за възстановявания на предни и задни зъби (дентин и емайл). Съдържанието на неорганични пълнители е от 75% до 82% от теглото. Размерът на частиците варира от 0,03 до 5 микрона.

ОПАКОВКИ:

Пълнител: 0.3гр/капсули, 4.0гр/спринцовка

Цветове: Съответстващи на VITA CLASSIC скали

DX.Universal: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3

DX.Posterior (Цвят Дентин): A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, A8, B1, B2, B3, C2, C3

DX.Anterior (Цвят Емайл): A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, EW, EXW

DX.Anterior (Цвят Инцизал): Clear, Amber, Blue

СЪСТАВ:

BisGMA, бариево стъкло, нано-силициев диоксид, фотоинициатор, стабилизатор, калай.

ВИД: Високо вискозна паста

ФУНКЦИЯ:

След запълване, синя светлина инициира бърза полимеризация на свободни радикали, генерирайки органична смола и композит от неорганичен пълнител, който демонстрира голяма здравина и естетичен вид като истински зъб. Благодарение на високата си рентгеноконтрастност , ясна рентгенова снимка ще бъде полезна за клиничната практика.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Всички възстановявания за задни и предни зъби;

Изграждане на ядро;

Инлей и онлей;

Ремонт на фасети.

ИНСТРУКЦИИ:

(1) Подготовка: Изолирайте и подгответе зъба.
(2) Почистване: Изплакнете подготовката с вода.
(3) Изсушаване: Внимателно подсушете с въздух, докато няма видима вода. Не позволявайте на емайла или дентина да изсъхват прекомерно дълго време.
(4) Нанасяне на DX BOND VII Self-Etching Light Cure Adhesive (DSA): Отсипете 1-2 капки DSA в смесителна ямка, нанесете достатъчно количество DSA върху цялата подготовка с малка четка, докато се постигне лъскава повърхност, и след това изчакайте 10 секунди (DSA не трябва да се нанася в прекомерно количество). Използвайте нежна струя въздух, за да изпарите разтворителя за 5 секунди. (Ако използвате несаморазяждащ адхезив, трябва да се използва стъпка на ецване според инструкциите на производителя).
(5) Полимеризиране: Полимеризирайте със светлина за 20 секунди при повече от 500mW/cm². Поддържайте разстоянието до изложената повърхност по-малко от 4 мм.
(6) Нанасяне на DX.Universal/Anterior/Posterior Nano Hybrid Light Cure Composite: Поставете избрания композит в кавитетната подготовка, последвано от светлинно полимеризиране. Според следващата таблица, времето за полимеризиране се препоръчва за различна дълбочина и цветови нюанси. За да се намали стресът от свиване, за голям кавитет се препоръчва инкрементално запълване. Като цяло, 1-2 мм инкременти се поставят в кавитетната подготовка от различни страни и възстановяването се изгражда инкрементално. Всеки инкремент се полимеризира със светлина за 30 секунди.
(7) Завършване: След светлинно полимеризиране коригирайте възстановяването.
(8) Полиране: Използвайте полираща лента или диск за полиране на повърхността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте този продукт за пациенти, които са алергични към метилметакрилат. Не използвайте този продукт с материали, съдържащи евгенол.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Метилметакрилатните смоли могат да причинят сенсибилизация на кожата при податливи хора. В случай на контакт, измийте кожата със сапун и вода. В тежка ситуация потърсете медицинска помощ.

ВНИМАНИЕ:

При открита пулпа, преди употребата на този продукт може да се използва материал за покриване на пулпата, като например калциев хидроксид.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте при 4-25°C на хладно и сухо място и избягвайте пряко излагане на слънце. Затваряйте спринцовката след употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ:

След като продуктът се изчерпи, изхвърлете го като нормален медицински отпадък.

СРОК НА ГОДНОСТ:

3 години

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

SINO-DENTEX CO., LTD.
АДРЕС: NO.721, Chenggong Road, High-Tech Development District, Changchun, 130000 Jilin, P.R. China
ТЕЛ: 86-431-87807357
ФАКС: 86-431-87855157
www.sinodentex.com
Номер: DENTEX-CE-A/O-01(04)
Ревизия: A/1 Дата: 2020-12-01