PoliCOLD течност
PoliCOLD течност е предназначена за употреба в комбинация със съответния акрилен прах при поправка на зъбни протези чрез студена полимеризация.

Основни характеристики:

· Течен мономерен компонент на системата PoliCOLD;

· Подходяща за студенополимеризираща техника;

· Подходяща за поправки на зъбни протези;

· Съвместима с всички акрилни прахове за студена полимеризация.

Инструкция за работа:

· Подготовка:  След отстраняване на восъка от протезата, нанесете изолираща течност върху гипсовия модел. 
· Смесване:  Препоръчителното съотношение е 18 g прах към 10 g течност. Течността и прахът трябва да се смесват с шпатула за около 30 секунди. Работното  време е  5-9 минути при стайна температура  22°С.
· Полимеризация:  Подобрение на физичните свойства на материала може да се постигне чрез полимеризация в обикновен съд под налягане с вода загрята до 40-45°С, при налягане 6 bar за  20 минути.
Състав: Метилметакрилат (Methyl methacrylate, MMA) – 80–95%, Етилен диметакрилат (Ethylene dimethacrylate) – 2,5–10%, Реакционна смес от 2,2'-[(4-метилфенил)имино]бисетанол и Ethanol, 2-[2-(2-хидроксиетокси)етиламино]- под 1%, 2-хидроксиетил метакрилат (HEMA) – под 0,1%
Съхранявайте при температура до 25°С! Избягвайте пряката слънчева светлина!
Дръжте далеч от деца!

Затваряйте добре опаковката след употерба!

Опаковка: бутилка тъмно стъкло от 500 мл

Производител: PoliDent, Словения.
